CS4393结型场效应晶体管

用途：电子设备开关、斩波电路

结构：硅平面型、金属气密封装

执行标准及质量等级:

▲Q/YXGD2-2012

▲QZJ84012、GB/T4589.1-2006

1.极限参数

| 参数名称 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作环境温度 | TA | -55～+125 | ℃ |
| 贮存温度 | TSTG | -55～+175 | ℃ |
| 最大耗散功率 | Ptot | 100 | mW |
| 最高有效结温 | TVj | 175 | ℃ |

2.电参数

| 参数名称 | 测试条件 | 规范值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小值 | 最大值 |  |
| 栅-源击穿电压V(BR)GSS | VDS=0V IGS≤1uA | -¦40¦ |  | V |
| 源-漏击穿电压V(BR)DSS | VGS= VGS（off）+(-1)V IDS=1uA | 40 |  | V |
| 栅极截止电流IGSS | VDS=0V VGS=-10V |  | -100 | nA |
| 栅极截止电压VGS（off） | VDS=10V IDS=10uA | ¦-0.5¦ | ¦-3¦ | V |
| 漏极饱和电流IDSS | VDS=10V VGS=0V | 5 | 30 | mA |
| 小信号短路正向跨导gfs* | VDS=10V VGS=0V f=1kHz | 5000 |  | μS |
| 通态电阻rds(ON) | VDS=0V IDS=1mA |  | 100 | Ω |
| 关态电阻rds(Off) | VDS=10V VGS=9V | 108 |  | Ω |
| 小信号短路输入电容Ciss | VDS=10V VGS=0V f=1MHz |  | 14 | pF |
| 小信号短路反馈电容Crss | VDS=10V VGS=0V f=1MHz |  | 5 | pF |
| 开启时间td(ON) (RL=3KΩ) | VDS=10V VGS=0V IDS=3mA |  | 15 | ns |
| 关断时间td(off) (RL=3KΩ) | VDS=10V VGS=0V IDS=3mA |  | 50 | ns |

3.外形顶视图